## Краска-мастика Алюнит Эласт

(СЕРЕБРЯНКА)

Алюнит Эласт — инновационная краска-мастика нового поколения для профессионального применения.
Однокомпонентный состав на органическом растворителе основан на комплексе каучуков и полимерных углеводородных смол с добавлением высокодисперсной алюминиевой пудры.

Сочетание алюминиевой пудры с эластичными каучуками обеспечивает материалу:

- высокие антикоррозионные свойства,

- полную гидроизоляцию (100%),

- отличную эластичность и устойчивость к перепадам температур,

- долговечность покрытия.

Краска имеет привлекательный серебристый оттенок («Серебрянка») и может применяться как самостоятельное финишное покрытие или как завершающий слой после нанесения грунтовок холодного цинкования:
Цинконит Эласт, Цинконит Эласт ЖС, Цинконит Эласт Премиум.

### Область применения

Алюнит Эласт используется как финишное гидроизоляционное и антикоррозионное покрытие практически по всем видам оснований, кроме ПВХ, полиэтилена, полипропилена и фторопласта.

Подходит для:

- Всех видов металлов (черный, нержавеющий, оцинкованный, цветной).
— Для цветных и оцинкованных металлов рекомендуется предварительное грунтование.

- Бетона (при наружном применении — желательно армирование).

- Битума (со сплошным армированием).

- Рулонных гидроизоляций.

- Мягких кровель (Ондулин и аналоги).

- Деревянных оснований.

- Фанеры, плит ОСП, ДСП, ДВП.

- Шифера.

- Поликарбоната.

⚠️ Важно! Нельзя наносить на полиэтилен, полипропилен, фторопласт, полиуретаны, эпоксиды и полимочевину.

### Армирование и ремонт кровли

При реконструкции старой кровли армирование геотекстилем не обязательно, однако рекомендуется на местах:

- примыканий,

- трещин,

- пузырей и провалов,

- стыков рулонных покрытий и сливных узлов.

Процесс:
нанести первый слой Алюнит Эласт, сразу уложить геотекстиль и прокатать валиком, затем после подсыхания нанести второй слой.

Рекомендуемые армирующие материалы:

- геотекстиль плотностью 60–100 г/м² (например, Технониколь Т4),

- стеклоткань 90–100 г/м²,

- стеклосетка 2×2 мм.

⚠️ При использовании более плотных материалов (150–200 г/м²) расход краски увеличивается пропорционально (в 1,5–2 раза).

### Расход материала (ориентировочный)

| Вид работ | Расход жидкой кровли, л/м² |
| --- | --- |
| Эффект «Серебрянка» по металлу (1–3 слоя) | 0,25–0,5 |
| Без армирования (бетон, кирпич, штукатурка) | 1,2–1,5 |
| Частичное армирование (стыки, примыкания) | 1,5–2,0 |
| Сплошное армирование | 2,0–2,5 |

### Технические характеристики

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Состав | Каучуки + углеводородные смолы + алюминиевая пудра |
| Алюминия | Не менее 10% |
| Цвет | Серебрянка |
| Сухой остаток | 45% ±5% |
| Плотность | 1200–1500 кг/м³ |
| Вязкость (20°C) | 1,5 Па·с |
| Время высыхания до «отлипа» (20±3°C) | 20–30 мин |
| Прочность на растяжение | 36 кгс/см² |
| Предел прочности на разрыв | 148 кгс/см² |
| Адгезия к бетону | 2,5 МПа |
| Адгезия к металлу | 2,3 МПа |
| Адгезия к пластику | 1,3 МПа |
| Эластичность | 670% |
| Паропроницаемость | 0,8 г/м²·ч |
| Морозостойкость | до –55°C |
| Температура эксплуатации | –55…+150°C |
| Пиковый нагрев (без потери свойств) | до +200°C |
| УФ-стойкость | 100% |
| Температура хранения | –35…+35°C |
| Стойкость к воде (20°C, 168 ч) | без изменений |

### Подготовка поверхности

- Перед применением тщательно перемешать.

- При необходимости разбавить ксилолом (до 20%).

- Очистить поверхность от пыли, грязи, ржавчины и старого покрытия.

- При наличии жировых загрязнений — обезжирить ксилолом или ацетоном.

- Поверхность должна быть сухой.

- Для металлов рекомендуется предварительно нанести краски-грунты Цинконит Эласт, ЖС или Премиум.

### Проведение работ

- Работы проводить при отсутствии дождя, тумана и сильного ветра.

- Влажность воздуха — не более 80%.

- Температура воздуха — от –25 до +40°C.

### Способы нанесения

- Инструменты: кисть, валик, воздушный или безвоздушный краскопульт.

- Количество слоёв: 2–3 слоя.

- Расход:

  - по металлу — 250–300 г/м² на слой,

  - при гидроизоляции кровель — до 1000 г/м² (2–3 слоя),

  - для бассейнов и резервуаров — до 1500 г/м² (3–4 слоя).

- Сушка: 0,5 ч при +20°C (при высокой влажности — до 12 ч).

- Очистка инструмента: ксилол.

### Меры предосторожности

- Только для наружного применения!

- Работать в спецодежде и защитных средствах.

- Избегать попадания в глаза и на кожу.

- При попадании — промыть водой и обратиться к врачу.

- Продукт пожароопасен — держать вдали от источников огня.

### Хранение и срок службы

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от –25 до +30°C.
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев.
Срок службы покрытия: не менее 10 лет при соблюдении технологии нанесения.