Краска-мастика «Цветущий сад»
Краска-мастика «Цветущий сад» — однокомпонентная экологически нейтральная краска-мастика на основе эко-акрилового латекса.
Это водно-дисперсионный, водонепроницаемый, паропроницаемый, ультрафиолето- и озоностойкий материал.
Предназначена для лечебно-профилактической и декоративной окраски стволов и ветвей деревьев и кустарников.
Создаёт матовое, эластичное покрытие, защищающее кору от насекомых-вредителей, спор грибов, мхов, плесени и гнили.
Полимерная плёнка защищает от солнечных ожогов и температурных перепадов. Покрытие «дышит» и не вызывает гниения древесины под краской.
Благодаря повышенной вязкости и содержанию минеральных наполнителей, краска-мастика наносится более толстым слоем, что усиливает защиту коры.
Обладает выраженными биоцидными свойствами против грибков и вредителей, включая жуков-древоточцев.
Не имеет запаха, при необходимости разбавляется водой на 5–20%.
Может применяться как снаружи, так и внутри помещений, теплиц и оранжерей.

Технические характеристики
	Показатель
	Характеристика

	Внешний вид
	Сплошное бесшовное гибкое матовое покрытие белого цвета

	Плотность
	1200 ± 50 кг/м³

	Теплопроводность
	0,1 Вт/м·С

	Содержание сухого вещества
	Не менее 77%

	Расход материала
	От 500 г до 1 кг/м²

	Толщина покрытия (сухое)
	0,4–0,8 мм

	Температура применения
	+5 … +35 °C

	Температура эксплуатации
	−70 … +200 °C

	Прочность сцепления с деревом
	2 МПа

	Удлинение при разрыве
	350%

	Устойчивость к давлению воды
	0,5 атм в течение 120 ч

	Рефлективность
	80%

	Отражение инфракрасного излучения
	91%

	Водонепроницаемость
	0,001 МПа, 120 ч — без признаков проникновения воды

	Устойчивость к УФ-излучению
	100%

	Поверхности нанесения
	Деревья, кустарники, бетон, кирпич, штукатурка, металл, шифер, фанера, ОСБ и др.

	Морозостойкость
	Не менее 10 циклов

	Паропроницаемость
	0,9 г/м²·ч



Подготовка поверхности
Перед использованием краску-мастику необходимо тщательно перемешать до однородной массы.

Проведение покрасочных работ
· Работы проводить при отсутствии дождя, тумана и сильного ветра.
· Температура воздуха: от +5 до +35 °C.
· Влажность воздуха: не выше 80%.

Способы нанесения
1. Нанесение кистью, валиком или краскопультом (при распылении разбавить водой на 10–20%).
2. Рекомендуемое количество слоёв — 1–2.
3. Расход и толщина слоя зависят от пористости и структуры поверхности.

Меры предосторожности
· Работать в хорошо проветриваемых помещениях.
· Использовать спецодежду и средства защиты дыхания, зрения и кожи.
· Избегать попадания краски в глаза и на кожу.
· При попадании в глаза — промыть водой и обратиться к врачу.

Хранение и транспортировка
Хранить в закрытой таре при температуре от +5 до +35 °C.
В зимний период выпускается специальный вариант для транспортировки до –15 °C.
Перед применением выдержать при комнатной температуре около суток.
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.
Рекомендация: ежегодная защитно-лечебная окраска деревьев и кустарников.

