## Краска-мастика «Цветущий сад»

Краска-мастика «Цветущий сад» — однокомпонентная экологически нейтральная краска-мастика на основе эко-акрилового латекса.
Это водно-дисперсионный, водонепроницаемый, паропроницаемый, ультрафиолето- и озоностойкий материал.
Предназначена для лечебно-профилактической и декоративной окраски стволов и ветвей деревьев и кустарников.

Создаёт матовое, эластичное покрытие, защищающее кору от насекомых-вредителей, спор грибов, мхов, плесени и гнили.
Полимерная плёнка защищает от солнечных ожогов и температурных перепадов. Покрытие «дышит» и не вызывает гниения древесины под краской.

Благодаря повышенной вязкости и содержанию минеральных наполнителей, краска-мастика наносится более толстым слоем, что усиливает защиту коры.
Обладает выраженными биоцидными свойствами против грибков и вредителей, включая жуков-древоточцев.
Не имеет запаха, при необходимости разбавляется водой на 5–20%.
Может применяться как снаружи, так и внутри помещений, теплиц и оранжерей.

### Технические характеристики

| Показатель | Характеристика |
| --- | --- |
| Внешний вид | Сплошное бесшовное гибкое матовое покрытие белого цвета |
| Плотность | 1200 ± 50 кг/м³ |
| Теплопроводность | 0,1 Вт/м·С |
| Содержание сухого вещества | Не менее 77% |
| Расход материала | От 500 г до 1 кг/м² |
| Толщина покрытия (сухое) | 0,4–0,8 мм |
| Температура применения | +5 … +35 °C |
| Температура эксплуатации | −70 … +200 °C |
| Прочность сцепления с деревом | 2 МПа |
| Удлинение при разрыве | 350% |
| Устойчивость к давлению воды | 0,5 атм в течение 120 ч |
| Рефлективность | 80% |
| Отражение инфракрасного излучения | 91% |
| Водонепроницаемость | 0,001 МПа, 120 ч — без признаков проникновения воды |
| Устойчивость к УФ-излучению | 100% |
| Поверхности нанесения | Деревья, кустарники, бетон, кирпич, штукатурка, металл, шифер, фанера, ОСБ и др. |
| Морозостойкость | Не менее 10 циклов |
| Паропроницаемость | 0,9 г/м²·ч |

### Подготовка поверхности

Перед использованием краску-мастику необходимо тщательно перемешать до однородной массы.

### Проведение покрасочных работ

- Работы проводить при отсутствии дождя, тумана и сильного ветра.

- Температура воздуха: от +5 до +35 °C.

- Влажность воздуха: не выше 80%.

### Способы нанесения

- Нанесение кистью, валиком или краскопультом (при распылении разбавить водой на 10–20%).

- Рекомендуемое количество слоёв — 1–2.

- Расход и толщина слоя зависят от пористости и структуры поверхности.

### Меры предосторожности

- Работать в хорошо проветриваемых помещениях.

- Использовать спецодежду и средства защиты дыхания, зрения и кожи.

- Избегать попадания краски в глаза и на кожу.

- При попадании в глаза — промыть водой и обратиться к врачу.

### Хранение и транспортировка

Хранить в закрытой таре при температуре от +5 до +35 °C.
В зимний период выпускается специальный вариант для транспортировки до –15 °C.
Перед применением выдержать при комнатной температуре около суток.
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.
Рекомендация: ежегодная защитно-лечебная окраска деревьев и кустарников.