Грунтовка кремнийорганическая по влажным поверхностям СиланАкваСтоп
СиланАкваСтоп — однокомпонентная кремнийорганическая грунтовка, предназначенная для нанесения по различным типам оснований:
· бетон
· кирпич
· штукатурка
· рулонные гидроизоляции
· мягкие кровли (Ондулин и т.п.)
· деревянные поверхности
· плиты OSB, фанера, ДВП, ДСП и другие
· шифер

Назначение и особенности
Грунтовка СиланАкваСтоп применяется перед нанесением лакокрасочных материалов на влажные (но не мокрые) поверхности с остаточной влажностью до 30%.
Во время высыхания влага из основания реагирует с кремнийорганическим соединением, образуя наночастицы оксида кремния, которые заполняют поры материала и создают влагостойкий барьер. Это обеспечивает надёжную адгезию краски даже при неполном высушивании основания.
После высыхания верхнего слоя с влажностью не более 5% можно наносить лакокрасочное покрытие.
Продукт не является финишным покрытием и используется как временное решение, если нет возможности просушить основание до нужной влажности.

Технические характеристики
	Параметр
	Значение

	Состав
	Однокомпонентный, без растворителей

	Сухой остаток
	100%

	Плотность
	950–1050 кг/м³

	Время высыхания до «отлипа»
	60–120 мин при (20±3)°C

	Вязкость
	1,0 Па·с

	Морозостойкость
	до –55°C

	Температура эксплуатации
	от –55 до +150°C

	Пиковый нагрев без потери свойств
	до 200°C

	Температура хранения
	от +5 до +35°C

	Стойкость к УФ-излучению
	100%



Подготовка поверхности
Перед нанесением поверхность необходимо очистить от пыли, грязи, ржавчины и отслаивающихся фрагментов старого покрытия.
При наличии масляных или жировых загрязнений — обезжирить ксилолом или ацетоном.
Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой.

Условия проведения работ
· Отсутствие дождя, тумана и сильного ветра.
· Влажность воздуха — не более 80%.
· Температура воздуха — от +5 до +40°C.

Способы нанесения
· Кисть, валик, краскопульт или безвоздушное распыление.
· Расход: 100–200 мл/м² в один слой (в зависимости от пористости поверхности).
· Для сильно пористых оснований рекомендуется нанесение 2 и более слоёв.
· Для профессионального нанесения использовать компрессор с соплом 15–19.
· Время высыхания — от 30 мин до 12 часов в зависимости от температуры и влажности.
· Инструмент очищается ксилолом.

Меры предосторожности
· Использовать только для наружных работ.
· Работать в спецодежде, применять средства защиты органов дыхания, зрения и кожи.
· Избегать попадания состава в глаза и на кожу.
· При попадании в глаза — промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
· Продукция пожароопасна — хранить вдали от открытого огня.

Хранение и транспортировка
Хранить грунтовку в закрытой таре при температуре от +5 до +30°C в сухом помещении.
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

