## Грунтовка кремнийорганическая по влажным поверхностям СиланАкваСтоп

СиланАкваСтоп — однокомпонентная кремнийорганическая грунтовка, предназначенная для нанесения по различным типам оснований:

- бетон

- кирпич

- штукатурка

- рулонные гидроизоляции

- мягкие кровли (Ондулин и т.п.)

- деревянные поверхности

- плиты OSB, фанера, ДВП, ДСП и другие

- шифер

### Назначение и особенности

Грунтовка СиланАкваСтоп применяется перед нанесением лакокрасочных материалов на влажные (но не мокрые) поверхности с остаточной влажностью до 30%.
Во время высыхания влага из основания реагирует с кремнийорганическим соединением, образуя наночастицы оксида кремния, которые заполняют поры материала и создают влагостойкий барьер. Это обеспечивает надёжную адгезию краски даже при неполном высушивании основания.

После высыхания верхнего слоя с влажностью не более 5% можно наносить лакокрасочное покрытие.
Продукт не является финишным покрытием и используется как временное решение, если нет возможности просушить основание до нужной влажности.

### Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Состав | Однокомпонентный, без растворителей |
| Сухой остаток | 100% |
| Плотность | 950–1050 кг/м³ |
| Время высыхания до «отлипа» | 60–120 мин при (20±3)°C |
| Вязкость | 1,0 Па·с |
| Морозостойкость | до –55°C |
| Температура эксплуатации | от –55 до +150°C |
| Пиковый нагрев без потери свойств | до 200°C |
| Температура хранения | от +5 до +35°C |
| Стойкость к УФ-излучению | 100% |

### Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность необходимо очистить от пыли, грязи, ржавчины и отслаивающихся фрагментов старого покрытия.
При наличии масляных или жировых загрязнений — обезжирить ксилолом или ацетоном.
Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой.

### Условия проведения работ

- Отсутствие дождя, тумана и сильного ветра.

- Влажность воздуха — не более 80%.

- Температура воздуха — от +5 до +40°C.

### Способы нанесения

- Кисть, валик, краскопульт или безвоздушное распыление.

- Расход: 100–200 мл/м² в один слой (в зависимости от пористости поверхности).

- Для сильно пористых оснований рекомендуется нанесение 2 и более слоёв.

- Для профессионального нанесения использовать компрессор с соплом 15–19.

- Время высыхания — от 30 мин до 12 часов в зависимости от температуры и влажности.

- Инструмент очищается ксилолом.

### Меры предосторожности

- Использовать только для наружных работ.

- Работать в спецодежде, применять средства защиты органов дыхания, зрения и кожи.

- Избегать попадания состава в глаза и на кожу.

- При попадании в глаза — промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- Продукция пожароопасна — хранить вдали от открытого огня.

### Хранение и транспортировка

Хранить грунтовку в закрытой таре при температуре от +5 до +30°C в сухом помещении.
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.